科技进步奖提名号：2026-120-4066

	项目名称
	基于低碳高强韧胶结料的路面全结构层材料制备技术与应用

	提名单位
	河北省教育厅

	项目简介
	传统路面病害频发、寿命偏短，多数路面病害的根源在于水泥、沥青两种胶结料性能难以满足复杂环境下的工程需求。本项目基于土木工程与材料科学的交叉融合，从胶结料源头出发，开发了公路工程用铝基低碳水泥与高性能改性沥青两种胶结料，并基于两种胶结料协同设计，研发出高抗拉水泥稳定碎石材料、多功能大空隙沥青混合料以及高耐久半柔性路面材料。三种材料实现对路面全结构层性能与耐久性的全面提升，构建了绿色化长寿命路面新体系，已实现规模化工程应用，取得显著的经济社会环境效益。

在水泥方面，项目提出基于铝质组分高效利用的低碳水泥设计原理，发明了以粒化高炉矿渣、工业副产石膏为主要原材的铝基低碳水泥；提出基于钙矾石生长调控的水泥原位自增韧技术，建立了高抗拉水泥稳定碎石材料的设计方法。在沥青方面，提出基于高强韧改性剂的沥青织态调控技术，研发出具有高黏结、耐疲劳、耐高温特性的改性沥青材料；进而在沥青混合料中引入废旧橡胶颗粒骨料，提出“弹性-骨架-空隙”体系，建立材料-功能-结构一体化设计方法，设计出兼具排水、降噪、抗滑等功能的大空隙沥青混合料。

融合两种胶结料特性，研发了高耐久半柔性路面材料；首先，发明了以硫铝酸钙基材料、工业副产石膏为主要原材的快硬低收缩铝基低碳水泥，基于水化产物晶体-胶体匹配机制，设计出具有超快硬、低收缩和高流动特征的灌浆材料；通过界面微晶诱导与密实化技术，显著提升灌浆材料与沥青混合料间的界面粘结性能，将灌浆材料与多功能大空隙沥青材料匹配，建立了高耐久半柔性路面材料设计方法。

依托本项目研发的三种路面材料的优异特性，可有效减薄路面结构层厚度、降低水泥及建材用量，综合成本显著降低。同时，路面抗裂、抗滑、降噪等综合性能显著提升，部分路段长期服役后各项指标仍保持优良。由于铝基低碳水泥与改性沥青的应用，每公里路面综合减碳约500吨，并消纳大宗工业固废，环境效益突出。在降本增效、延长道路使用寿命的同时，有力支撑了交通领域“双碳”目标落地，示范与推广价值显著。

本项目授权发明专利26件（中国专利18件，美国专利2件，日本、荷兰、韩国、印度等6国专利各1件），主编/参编标准10部（行业标准3部、地方标准1部、团体标准6部），发表高水平期刊论文30篇，培养博士研究生6名、硕士研究生12名。

	主要完成单位及创新推广贡献
	河北工业大学：项目核心材料研发单位，牵头铝基低碳水泥体系研发，依托钙矾石原位生长技术，完成高抗拉水泥稳定碎石材料设计；揭示晶体-胶体水化产物调控机理，开发用于半柔性路面的专用灌浆材料，完成全套材料配方、微观机理与室内性能试验，为本项目提供核心原创材料支撑。

交通运输部公路科学研究院：负责沥青混合料改性与多功能面层技术研发，攻关沥青微观织态调控改性工艺，优化多功能沥青薄层的级配与功能匹配指标，开展路用性能验证与行业适配性试验，形成多功能沥青面层成套设计技术，支撑高性能沥青薄层材料创新。

北京智华通科技有限公司：负责科研成果产业化转化与应用工艺开发，优化铝基低碳水泥、沥青混合料、灌浆材料工业化生产流程与质控标准，推动实验室技术向示范工程转化，承担成果产业化推广工作。

哈尔滨工业大学：负责项目基础理论与体系集成，系统开展纳米纤维增韧、沥青织态调控、复合界面强化机理研究；通过数值仿真优化水泥稳定碎石基层、沥青面层、半柔性复合路面三大结构方案。

邢台路桥建设集团有限公司：项目工程验证与规模化推广的主体，确定施工工艺、编制工程作业指南；依托公路建设项目开展多地域示范工程，长期监测本项目研发的路面材料服役性能。

	推广应用及经济社会效益情况
	本技术率先在河北示范应用，并逐步推广至河北全境、山东、山西、新疆等地，广泛用于高速公路、国省干线、市政道路及桥梁的新建与养护改造工程。岳阳路桥集团、邢台路桥集团、山西路众道桥等多家单位采用本项目研发的相关材料，累计新增产值超过7.0亿元，直接利润约0.7亿元。依托高抗拉水泥稳定碎石材料、多功能大空隙沥青混合料以及高耐久半柔性路面材料三种材料的协同应用，有效减少了半刚性基层开裂现象以及沥青面层常见的车辙、拥包等病害，显著延长路面使用寿命，降低全寿命周期养护成本，同时提升了路面的排水、降噪、抗滑等功能性。该技术可有效减薄路面结构层厚度、降低水泥及建材用量，综合建设成本显著降低。由于铝基低碳水泥与改性沥青的协同应用，每公里路面综合减碳约500吨，并可消纳大宗工业固废，环境效益显著。该成果在降本增效、延长道路使用寿命的同时，有力支撑了交通领域“双碳”目标落地，示范与推广价值显著。

	主要知识产权和标准规范等目录（不超过10项）

	发明专利

周健, 徐名凤, 李辉. 一种自生长纳米钙矾石纤维增韧剂及其制备方法和应用[P]: ZL202210024390.0. 2022-04-22.

周健, 李辉, 徐名凤. 一种自生长纳米钙矾石纤维增韧混凝土及其制备方法[P]: ZL202310034802.3. 2024-05-24.

周健, 徐名凤. 超低碳无熟料水泥及其制备方法和应用[P]: IDP000103436. 2026-01-26.(印尼专利)

[周健, 徐名凤. 超低碳无熟料水泥及其制备方法和应用[P]: 7628730. 2025-02-03. (日本专利)

周健, 徐名凤. 超低碳无熟料水泥及其制备方法和应用[P]: 10-2685380. 2024-07-11. (韩国专利)

周健, 徐名凤. 超低碳无熟料水泥及其制备方法和应用[P]: MY-199615-A. 2023-11-10.(马来西亚专利)

李明亮, 李俊, 武昊. 沥青混合料改性添加剂及制备方法和高强韧沥青混合料[P]: ZL202210267743.X. 2023-06-27.

李俊, 孙冬苍, 李明亮, 韩丁丁, 武昊, 李韧菲, 崔英辰. 温拌型生物基沥青再生剂及其制备方法[P]: ZL202510909926.0. 2025-11-25.

卢爽, 吕茂荣, 杨晓聪, 丛明. 一种造纸白泥煅烧粘土基轻质灌浆料及其制备方法[P]: ZL202411084511.6. 2025-05-06.
2. 论文

Wangwang Su, Zhenyu Pi, Song Nie, Hui Li, Jian Zhou. Influence and mechanism of anhydrite on the sulfuric acid resistance of full-solid waste high-belite calcium sulfoaluminate cement[J]. Construction and Building Materials, 2025, 484: 141816.

	主要完成人情况表（排名、姓名、技术职称、工作单位、对本项目技术创造性贡献、曾获奖励情况）

	排名
	姓名
	技术职称
	工作单位
	完成单位
	贡献
	曾获奖情况

	1
	周健
	教授
	河北工业大学
	河北工业大学
	主导三大核心技术整体方案与技术路线。原创纳米钙矾石纤维原位增韧技术，牵头铝基低碳水泥体系、半柔性路面灌浆料核心理论与配方设计，统筹沥青织态调控、晶体-胶体水化匹配全方向研究。
	2020年河北省技术发明一等奖, 2022年河北省科技进步一等奖, 2025中国港口协会科学技术奖二等奖.

	2
	李明亮
	研究员
	交通运输部公路科学研究院
	交通运输部公路科学研究院
	专项开展多功能沥青面层研发，主攻沥青混合料改性设计。研发沥青织态干法调控改性工艺，建立耐久叠层设计模型，完成多功能沥青薄层级配、路用性能标定与适配试验，形成成套面层制备技术。
	2020中国交通运输协会科技进步奖特等奖, 2020江苏省科学技术进步奖二等奖, 2019北京市科学技术进步奖二等奖.

	3
	卢爽
	教授
	哈尔滨工业大学
	哈尔滨工业大学
	负责项目基础机理、仿真与多技术体系协同。优化基层、沥青面层、半柔性路面协同设计，设计高性能灌浆材料，为三大创新融合提供理论支撑。
	2017黑龙江省科学技术三等奖, 2017黑龙江省建设厅科技进步一等奖, 2019黑龙江省科技进步二等奖.

	4
	李辉
	副教授
	河北工业大学
	河北工业大学
	核心攻关高抗拉水泥稳定碎石材料的设计。优化多类工业固废协同水化配比，完善纳米钙矾石原位生长调控方法，系统完成水泥稳定碎石力学性能试验。
	2022年河北省科技进步一等奖, 第十二届中国市场协会金桥奖二等奖.


	5
	石红星
	正高级工程师
	北京智华通科技有限公司
	北京智华通科技有限公司
	负责新材料工业化转化与产业化推广。优化铝基低碳水泥、改性沥青、灌浆料量产工艺与质控标准；统筹专利布局、成果标准化与市场推广，打通实验室配方到规模化工程产品的转化链路。
	第十二届中国市场协会金桥奖二等奖.

	6
	王庆杰
	正高级工程师
	邢台路桥建设集团有限公司
	邢台路桥建设集团有限公司
	统筹路面实体试验段铺筑。结合现场工况优化摊铺、灌浆、层间粘结全套施工工序，编制标准化施工指南，根据长期监测反馈反向优化材料适配参数，形成完整工程落地实施方案。
	2019年中国公路建设行业协会科学技术进步奖二等奖, 2019年中国交通运输协会三等奖.

	7
	郭国忠
	高级工程师
	邢台路桥建设集团有限公司
	邢台路桥建设集团有限公司
	负责示范路段长期服役监测与工程数据汇总。定点跟踪路面车辙、裂缝、降噪等性能指标，收集不同气候、荷载下应用数据，完善病害处置配套工艺，汇总工程案例并测算项目经济、减排效益。
	无

	8
	徐名凤
	副教授
	河北工业大学
	河北工业大学
	专注半柔性路面灌浆料与界面匹配技术。调控水化产物晶体、胶体两相比例，优化低收缩高强度灌浆料配方。
	2022年河北省科技进步一等奖.



	9
	皮振宇
	讲师
	河北工业大学
	河北工业大学
	统筹全系列材料微观表征与室内试验。开展SEM、XRD微观测试，搭建标准化力学试验平台，建立材料组分-微观结构-路用性能数据库，为机理分析、配方优化提供完整试验数据支撑。
	无

	10
	聂松
	无
	河北工业大学
	河北工业大学
	参与工业固废预处理及材料小试、中试调试。优化钢渣、矿渣等固废粉磨活化工艺，完成基层、灌浆料大量平行对比试验，整理固废消纳、碳减排测算数据，支撑项目铝基低碳水泥技术试验验证。
	2022年河北省科技进步一等奖.



	完成人合作关系说明

	项目牵头单位河北工业大学与交通运输部公路科学研究院、北京智华通科技有限公司、哈尔滨工业大学、以及邢台路桥建设集团有限公司多年来一直保持着良好的合作关系，共同开展了合作研究，取长补短、团结协作、完成了相关研究工作。

周健是本项目的第一完成人，是本项目6项核心专利的主要发明人和2部标准的起草人。
李明亮是本项目骨干成员，长期与第一完成人周健开展深度合作研究，承担高性能沥青材料、多功能路面设计等关键技术研究，作为本项目主要完成人之一，全程参与项目研究与实施，与其余完成人共同完成了《低碳利废长寿命路面结构关键材料研发与应用》科技成果鉴定，为项目关键技术研发和成果形成作出了重要贡献。
卢爽是本项目骨干成员，长期与第一完成人周健开展合作研究，承担半刚性基层、沥青面层及半柔性路面结构等关键技术研究，负责相关材料设计及工程验证工作，同时参与了灌浆材料的研发。作为本项目主要完成人之一，全程参与项目研究与实施，与其余完成人共同完成了《低碳利废长寿命路面结构关键材料研发与应用》科技成果鉴定，为项目成果形成和工程应用提供了重要支撑。

李辉是第一完成人课题组骨干成员，与第一完成人合作发明专利4项、论文10余篇，合作编制标准1项，承担了高抗拉水泥稳定碎石材料设计的重要工作，优化多类工业固废协同水化配比，完善纳米钙矾石原位生长调控方法，系统完成水泥稳定碎石力学性能试验，保障了项目的顺利开展。

石红星是本项目重要组成人员，与第一完成人合作编制标准1项、合作发表论文2篇，承担了长寿命路面材料的工业化转化与产业化推广，优化铝基低碳水泥、改性沥青、灌浆料量产工艺与质控标准；统筹专利布局、成果标准化与市场推广，打通实验室配方到规模化工程产品的转化链路。

王庆杰是本项目重要组成人员，长期参与本项目工程应用研究，与第一完成人合作编制标准1项，承担示范路段建设、长期服役监测及工程数据汇总等工作，共同完成《低碳利废长寿命路面结构关键材料研发与应用》科技成果鉴定，为项目成果的工程验证、应用评价和推广应用做出了重要贡献。
郭国忠是本项目重要组成人员，与第一完成人合作编制标准1项，承担了示范路段长期服役监测与工程数据汇总的工作，定点跟踪路面车辙、裂缝、降噪等性能指标，收集不同气候、荷载下应用数据并完善病害处置配套工艺，保障了项目的顺利进行。

徐名凤是第一完成人课题组骨干成员，与第一完成人合作发明专利15项、论文10余篇，合作编制标准1项，承担了调控中半柔性路面灌浆料水化产物晶体、胶体两相配比，优化低收缩高强度灌浆料配方的工作，保障了项目的顺利开展。
皮振宇是第一完成人课题组骨干成员，与第一完成人合作发表论文3篇，承担了全系列材料微观表征与室内试验的工作，为高抗拉水泥稳定碎石材料和高耐久半柔性路面机理分析、配方优化提供完整试验数据支撑。

	完成人合作关系情况汇总表

	序号
	合作方式
	合作者/项目排名
	合作时间
	合作成果
	备注

	1
	成果鉴定
	周健1；李明亮2；卢爽3；李辉4；石红星5；王庆杰6；郭国忠7；徐名凤8；皮振宇9；聂松10
	2020年至2026年
	《低碳利废长寿面路面结构关键材料研发与应用》
	

	2
	共同知识产权（专利）
	周健1/李辉4/徐名凤8
	2019年至2026年
	《一种自生长纳米钙矾石纤维增韧剂及其制备方法和应用》
《一种自生长纳米钙矾石纤维增韧混凝土及其制备方法》
	

	3
	共同知识产权（论文）
	周健1/皮振宇9/聂松10
	2020年至2025年
	Influence and mechanism of anhydrite on the sulfuric acid resistance of full-solid waste high-belite calcium sulfoaluminate cement
	

	4
	共同知识产权（标准）
	周健1/李辉4/石红星5/徐名凤8
	2020年至2026年
	《公路工程低碳高性能水泥稳定碎石基层技术要求》标准制定
	

	5
	共同知识产权（标准）
	周健1/李辉4/王庆杰6/郭国忠7
	2019年至2026年
	《公路工程渣灰稳定粒料基层技术规范》标准制定
	


注：所填报内容必须+与提名书中提交的完全一致，否则责任自负，可自行调整行间距。

